O piso multilayer epoxi é constituído pela aspersão de quartzos multicoloridos, protegidos por um acabamento incolor e é bastante utilizado para correção do substrato.

Pode ser aplicado em qualquer tipo de ambiente industrial submetido a solicitações leves a intermediárias. O piso multilayer epoxi é aplicado em camadas e em diversas espessuras de acordo com o grau de planicidade final e resistência a impactos desejado. O acabamento poderá ter a textura ajustada de acordo com o grau de antiderrapância desejado.

Está disponível nas espessuras 1, 2 e 4 mm, usados de acordo com o estado da base e a solicitação da área revestida, e possui uma menor resistência a impactos.

O piso multilayer epoxi possui estética duradoura e levemente texturizada, é considerado uma boa opção para locais que necessitem de um revestimento de baixa manutenção. Ideal, principalmente para locais de tráfego intenso.

Principais características do piso multilayer epoxi

- Aplicado em camadas

- Boa resistência anticorrosiva, abrasiva e mecânica

- Facilidade e baixo custo de manutenção

- Impermeabilidade

- Produção: 500 m² a cada dois dias, liberando a área para tráfego após 24 horas.

- Aumento na rigidez das superfícies

- Alta assepsia

Pode ser aplicado em diversos substratos, sendo novo ou velho, o piso multilayer epoxi tem fácil aplicação e rapidez na finalização do serviço. É um piso de alta resistência e boa estética indicado para instalações de pesquisa, laboratórios, refeitórios, hospitais, entre outros.

É apresentado em várias cores o piso multilayer epoxi, e por ter um acabamento brilhante deixa a estética do lugar mais agradável. Este piso é indicado também para locais que estejam pouco regulares e que necessitem de um alto nível de resistência.

O piso multilayer epoxi tem como opções de acabamento, pintura epóxi ou poliuretano, revestimento autonivelante e também verniz epóxi, ou poliuretano.

A aplicação do piso é feita em camadas, primeiramente é feita a verificação do tipo de substrato, após a verificação o piso é aplicado em quatro camadas. A primeira camada é feita com o primer, a segunda e a terceira com o revestimento, e por fim é feito o acabamento de acordo com a necessidade da empresa.